## Slide 1: Steel Reinforcement صلب التسليح للخرسانة
أ.د.م. احمد فتحي عبد العزيز
قسم الهندسة الانشائية
معمل خواص واختبار المواد
كلية الهندسة – جامعة عين شمس

## Slide 2: المواصفات القياسية المصرية لصلب التسليح Egyptian Standard Specifications
م. ق. م. 262/2000 وتعديلاتها اسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
م. ق. م. 262/2006
م. ق. م. 1618/1990 الشبك الملحوم
البند 2-2-5 صلب التسليح للخرسانة المسلحة بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة

## Slide 3: انواع صلب التسليح المستخدم في الخرسانة Types of Steel Rft.
صلب طري عادي (MS) Normal Mild Steel
240/350 او 280/450 ويرمز له بالرمز
صلب عالي المقاومة (HTS) High Tensile Steel
360/520 او 400/600 ويرمز له بالرمز
صلب شبك من اسياخ الصلب الملحومة Mesh Steel
240/350 او 280/450 ويسحب علي البارد ليصبح برتبة 450/520 ويرمز له بالرمز #

## Slide 4: الاقطار المستخدمة لصلب التسليح Applied Diameters
6, 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 32 mm
للاسياخ ذات النتوءات يحسب القطر الاعتباري للسيخ من وزن المتر الطولي
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 32 mm
اذا كانت النتوءات منفصلة يؤخذ اصغر قطاع للسيخ

## Slide 5: الخواص الميكانيكية لصلب التسليح Mechanical Properties
اجهاد الخضوع Yield Strength
اجهاد الضمان Proof Strength
مقاومة الشد القصوي Max. Tensile Strength
معاير المرونة Modulus of Elasticity
% للاستطالة % Elongation

## Slide 6: منحني الاجهاد والانفعال لصلب التسليح Tensile stress-strain curve
Py
Pmax
PF

## Slide 7: منحني الاجهاد والانفعال لصلب التسليح Tensile stress-strain curve
Pmax
PF

## Slide 8: الخواص الميكانيكية لانواع صلب التسليح جدول 2-5 بالكود Mechanical Properties for Steel Rft.
نوع الصلب
الرتبة
حالة السطح
Fy
0.2 Fp
Fmax.
%El.
Cold Bend
D
d (mm)
صلب طري عادي
240/350
280/450
املس
240
280
350
450
20
18
صلب عالي المقاومة
360/520
400/600
ذو نتوءات
360
400
520
600
12
10
صلب شبك ملحوم
450/520
املس او ذو نتوءات
450
520
8
--
--

## Slide 9: الوصلات لاسياخ صلب التسليح Splices for Steel Rft. Bars
الوصلات بالتراكب Lap Splices
الاشتراطات
التلامس
التبادل (25%من مساحة الاسياخ عند القطاع)
طول وصلة التراكب في الشد والضغط - طول التماسك Ld
لا يفضل عمل وصلات بالتراكب في العناصر المعرضة لشد محوري
Ld

## Slide 10: الوصلات الملحومة Welded Connections
مراعاة استقامة محوري السيخين الملحومين
مقاومة المقطع الملحوم لا تقل عن 125% اجهاد الخضوع الاسياخ الموصولة
يستعمل اللحام الكهربي فقط
لا يسمح باللحام في المنشآت المعرضة لاحمال ديناميكية
تبادلية (25%من مساحة الاسياخ عند القطاع)
يفضل تجنب عمل وصلات اللحام في منطقة اقصي عزم انحناء
يجب التأكد من كفاءة القائمين باللحام
عمل الاختبارات الكافية علي عينات

## Slide 11: الوصلات الميكانيكية Mechanical Connections (Couplers)
بجلب للاسياخ التي لا يقل قطرها عن 16مم كما يجب الا يقل مقاومة مقطعها عن 125% من مقاومة الخضوع للاسياخ الموصولة
لا يزيد مقدار الانزلاق في الوصلة عن 0.1 ملليمتر عند حمل التشغيل
يتم تنفيذ الوصلات باحدي الطريقتين:
بطريقة القلوظة للجلب من الداخل ونهايات الاسياخ من الخارج
او بطريقة الضغط علي نهايات الاسياخ والجلب بالكبس لنقل الاجهادات بالاحتكاك
يشترط عمل الاختبارات الكافية علي الوصلات للتأكد من قدرتها علي مقاومة اجهادات التشغيل

## Slide 12: الوصلات الميكانيكية Mechanical Connections (Couplers)
Threaded coupler
Pressed coupler

## Slide 13: الوصلات الميكانيكية Mechanical Connections (Couplers)

## Slide 14: الوصلات الميكانيكية Mechanical Connections (Couplers)

## Slide 15: الوصلات الميكانيكية Mechanical Connections (Couplers)

## Slide 16: الوصلات الميكانيكية Mechanical Connections (Couplers)

## Slide 17: الوصلات الميكانيكية Mechanical Connections (Couplers)